| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |

FT-8600系列自动粉末电阻率及压实密度仪

一. 功能描述：

提供新能源电池材料粉体压实密度、电阻率/电导率和极片电阻的测量；自动伺服动力系统，粉体实时压实电阻率与密度关系图谱，压强与压实密度图谱；自动分析样品恒压与泄压后的形变量，及弹性形变过程中电阻率，电导率的图谱，自读样品高度测量至0.001mm；触摸屏和PC软件两种操控模式；集成控制系统，报表功能；自动运行，仪器具有自我防护和异常警报功能.

二.参照标准：

1.压实密度测量参照：GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料; GB∕T 24533-2019 锂离子电池石墨类负极材料

附录L:粉末压实密度的测试方法

2.四探针测试仪参照GB/T 1551、GB/T1552-1995，ASTM F84美国A.S.T.M 标准。

3.四探针法粉末测试参照GBT 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》中关于粉末电导率的测定方法中用于仲裁方法的四探针法要求制作.

三. 适用范围：

1.用于锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料电阻率的测量；

2.用于需要采用四探针法测量的半导体粉末材料的分析与检测；

3.用于石墨类粉状材料电阻率的测量；

4.极片电阻测量

5.应用于企业品质检测；研发部门，大中专院校；科研院所；及质量检测机构.

四.工作原理：

在外力的压缩过程中，随着粉末的移动和变形，空隙被填充，颗粒间接触面积增大，使原子间产生吸引力且颗粒间的机械楔合加强，从而形成具有密度和强度的压坯.在形成压坯的过程实时测量电阻、电阻率及电导率的变化过程直至平稳.

五. 参数资料

| 测试项目/型号 | FT-8600A | FT-8600B |
| --- | --- | --- |
| 1.电阻/方阻范围 | 10^-5～2×10^5Ω/□ | 10^-4～1×10^7Ω/R |
| 2.电阻率范围 | 10^-6～2×10^6Ω-cm | 10^-5～2×10^8Ω-cm |
| 3. 电导率范围 | 5×10^-6～10^6ms/cm | 5×10^-8～10^5ms/cm |
| 4. 测试电流范围 | 0.1μA ，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA | 10mA ---200pA |
| 5. 电流精度 | ±0.1% | ±2% |
| 6主压力 选购 | 2吨，3吨，5吨； |  |
| 7样品高度测量 | 0.001mm—25.000mm；自动 |  |
| 8位移行程 | 0-50mm |  |
| 9 控制系统 | 伺服动力控制系统 |  |
| 10.显示方式 | 7寸触摸屏+PC软件 |  |
| 11. 压实模具（国标） | 内径：13mm；高：25mm；精度0.01mm |  |
| 电阻率测量模具 | 内径16mm；高10mm（建议样品压缩后高度≤4mm） |  |
| 极片电阻电极 | 标配：电极直径16mm；其他规格可定制. |  |
| 12.脱模方式 | 自动 |  |
| 13.保护装置 | 自动诊断、过载保护和急停控制 |  |
| 14.温湿度范围 | 常温-50度；湿度：20%-98%/ |  |
| 15.时间设置 | 0-99.9S |  |
| 16.密度值 | 99.99999g/cm3 不同样品特性不同密度有所差异；误差：1% |  |
| 17.形变量 | 可测量弹性材料形变量 |  |
| 18.电阻测试方法 | 标配四探针法；四端法（可选购对应的测量电极即可） |  |
| 19.电阻重复性误差 | ≤0.05% （标准电阻）重复性误差≤2%（受样品差异性，均匀性等特性影响） |  |
| 20.位移速度 | ＜15mm/min；0.1mm/min |  |
| 21.使用环境要求 | 仪器使用环境要求：工作温度：-10℃－40℃，湿度：≤65%RH |  |
| 22.电源 | 380v |  |
| 23.天平（选购） | 0.00001g，量程：120g；0.01% |  |

标准配置外订购明细：

| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8600-CSX | 测试线 | 套 | 1 |  |
| 2 | 09A | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
| 3 | 06A | 四探针测试平台 | 套 | 1 | 含探头1个 |
| 4 | 06B | 四探针探头 | 个 | 1 | 直线型 |
| 5 | 340-TTZ | 镀金弹簧铜针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
| 6 | 340-WTZ | 弹簧钨针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
| 7 | 301-GDXJ | 高度校准件 | 个 | 1 |  |
| 8 | SCXCQ | 手持吸尘器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 8600-RJ | 分析软件 | 套 | 1 |  |
| 10 | PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
| 11 | 8600-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
| 12 | 8600-MJ | 样品模具 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 天平 | 套 | 1 | 0.00001g，量程：120g |
| 14 | 8600-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.