| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-106A微粉堆积密度测定仪 |  |  |  |

FT-106A微粉堆积密度测定仪

参照标准standard：

ISO9136-2：1999（E）《磨料--堆积密度的测定--：微粉》

工作原理：将待测的微粉装入漏斗，微粉在自身的堆积作用下处于堆积状态。当电磁振荡器启动后，微粉在电磁振动的作用下，途径流入测量桶中，将落入到测量筒中的微粉刮平，在天平上称取刮平后测量筒中的微粉质量，再除以测量筒的容积，就可以测出待测微粉的堆积密度

二．参数资料Parameters：

漏斗材质：不锈钢；

漏斗尺寸：高度290mm；上口直径190mm；出料口内径：28mm；出料口高度：38mm

振动槽材质：不锈钢

振动槽尺寸：（210mm×40mm×30mm）±1mm

测量筒尺寸：内径64mm； 内高度62.2mm

测量筒容积： (200±0.5) cm3

Measuring cylinder volume: (200±0.5) cm3

测量误差：≤±0.02g/cm3

漏斗下口内径：28mm；量筒容积：200ml ; 漏斗出料口高度：38mm；被测微粉下落高度：140mm.

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.